ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2-б

на пошук постачальника  на виготовлення та монтаж резервуару горизонтального сталевого   об’ємом 70 м3 (РГС -70) в с. Бугас Волноваського району Донецької області

в рамках проекту «Вдосконалення умов у децентралізованій системі водопостачання у Волноваському районі, Нікольському районі, Мар’їнському районі та Мангушському районі Донецької області».

21 серпня 2018р.

- Основні показники :

  - Резервуар горизонтальний сталевий для системи водопостачання с. Бугас Волноваського району Донецької області. Місце розташування: північна західна окраїна с. Бугас. Кількість резервуарів: 1.

  - Необхідний об’єм горизонтального резервуару сталевого 70 м3.

- Технічні характеристики:

Технічні характеристики до предмету закупівлі.

(виготовлення та монтаж резервуару горизонтального сталевого  об’ємом 70м3 (РГС-70)).

Вимоги до виконавця робіт.

До виконавця робіт з виготовлення та монтажу резервуару горизонтального сталевого об’ємом 70м3 (РГС-70)  висуваються наступні вимоги:

- Дозвіл на виконання небезпечних видів робіт.

- Наявність ліцензії на виконання робіт по монтажу резервуару горизонтального сталевого об’ємом 70м3  (РГС-70)

- Фахівці з електрозварювальних та монтажних робіт

- Досвід виконання робіт з виготовлення та монтажу резервуару горизонтального сталевого об’ємом 70м3 (РГС-70)  не менше 5 років

Вимоги до виготовленню та встановленню резервуару горизонтального сталевого

- Виготувати резервуар горизонтальний сталевий об’ємом 70м3 (РГС-70)  зі  сталі Ст3Сп5, яка  повинна бути сертифікована вимогам ДСТУ. Товщина днища (боковин) не менш 4мм, товщина стінок резервуару не менш 4-5 мм,  Покриття резервуару всередині повинно  бути виконано харчової емаллю КАО-42,  зовнішнє  антикорозійне покриття резервуару повинно бути виконано грунтом ГФ-021 та емаллю на основі пудри алюмінієвої ПАП-1 та лаку ПФ-170,  резервуар горизонтальний сталевий об’ємом 70м3 (РГС-70) повинен мати сходовий трап, вантажно - розвантажувальні і монтажні петлі.

- Доставити та провести монтаж резервуару горизонтального сталевого об’ємом 70м3 (РГС-70) в с. Бугас Волноваського району Донецької області. Виконати монтажні роботи по установці та закріпленню резервуару горизонтального сталевого об’ємом 70м3  (РГС-70).   Вивести підвідні-відвідні патрубки для підключення резервуару горизонтального сталевого об’ємом 70м3  (РГС-70) до водопровідної мережі.

- Надати технічний паспорт на резервуар горизонтальний сталевий об’ємом 70м3  (РГС-70)  та сертифікати на матеріали.

Загальна гарантія на роботи - не менше 2  років.

Всі матеріали та обладнання повинні мати Сертифікати якості та відповідності.

Оплата виконаних робіт: 30% авансовий платіж, 60% після виконання робіт, 10% через 12 місяців.

- Термін поставки та виконання робіт

Термін  виконання робіт – до 30.09.2018р.