ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 12-б

на пошук постачальника  на виготовлення та монтаж резервуару горизонтального сталевого   об’ємом 50 м3 (РГС -50) в с. Новоукраїнка Мар’їнського району Донецької області

в рамках проекту «Вдосконалення умов у децентралізованій системі водопостачання у Волноваському, Нікольському, Мар’їнському та Мангушському районах Донецької області».

14 березня 2019р.

- Основні показники :

  - Резервуар горизонтальний сталевий для системи водопостачання с. Новоукраїнка Мар’їнського району Донецької області. Місце розташування: західна окраїна с. Новоукраїнка Кількість резервуарів: 1.

  - Необхідний об’єм горизонтального резервуару сталевого 50 м3,  розміри резервуару: діаметр 2,8м, довжина 9,0м

  - Доставити та провести монтаж резервуару горизонтального сталевого в с. Новоукраїнка Мар’їнського району. Оплату за доставку та монтаж резервуару здійснює Новоукраїнська сільська  рада.

- Технічні характеристики:

Технічні характеристики до предмету закупівлі.

(виготовлення та монтаж резервуару горизонтального сталевого  об’ємом 50м3 (РГС-50)).

Вимоги до виконавця робіт.

До виконавця робіт з виготовлення та монтажу резервуару горизонтального сталевого об’ємом 50м3 (РГС-50)  висуваються наступні вимоги:

- Дозвіл на виконання небезпечних видів робіт.

- Наявність ліцензії на виконання робіт по монтажу резервуару горизонтального сталевого об’ємом 50м3

- Фахівці з електрозварювальних та монтажних робіт

- Досвід виконання робіт з виготовлення та монтажу резервуарів горизонтальних сталевих об’ємом 50м3 (РГС-50)  не менше 5 років

Вимоги до виготовленню та встановленню резервуару горизонтального сталевого

- Виготувати резервуар горизонтальний сталевий об’ємом 50м3 (РГС-50)  зі  сталі Ст3Сп5, яка  повинна бути сертифікована вимогам ДСТУ. Товщина днища (боковин) не менш 4мм, товщина стінок резервуару не менш 4-5 мм,  Покриття резервуару всередині повинно  бути виконано харчової емаллю КАО-42,  зовнішнє  антикорозійне покриття резервуару повинно бути виконано грунтом ГФ-021 та емаллю на основі пудри алюмінієвої ПАП-1 та лаку ПФ-170,  резервуар горизонтальний сталевий об’ємом 50м3 (РГС-50) повинен мати сходовий трап, вантажно - розвантажувальні і монтажні петлі.

- Доставити та провести монтаж резервуару горизонтального сталевого об’ємом 50м3 (РГС-50) на існуючу фундамент в с. Новоукраїнка Мар’їнського району Донецької області. Виконати монтажні роботи по установці та закріпленню резервуару горизонтального сталевого об’ємом 50м3  (РГС-50).   Вивести підвідні-відвідні патрубки для підключення резервуару горизонтального сталевого об’ємом 50м3  (РГС-50) до водопровідної мережі. Виконати роботи по підключенню двох резервуарів до водопровідної мережі.

- Надати технічний паспорт на резервуар горизонтальний сталевий об’ємом 50м3  (РГС-50)  та сертифікати на матеріали.

Загальна гарантія на роботи - не менше 2  років.

Всі матеріали та обладнання повинні мати Сертифікати якості та відповідності.

Оплата виконаних робіт: 30% авансовий платіж, 60% після виконання робіт, 10% через 12 місяців.

- Термін поставки та виконання робіт

Термін  виконання робіт – до 31.03.2019р.

Запит склав     _______________________    В.І. Лапай  (координатор проекту)

тел.098-312-85-98

Затвердив        _______________________    В.М. Крупка (менеджер проекту)